tesa 4606 Предотвращает шум от скрипа и вибрации

# Описание продукта/

# Применение:

Ворсистый полиэстер-велюр с нанесением устойчивого к старению акрилового клея. Это дало возможность производить его без проблем без защитного лайнера.

Цвет: чёрный, высоко-декоративный

tesa 4606 может применяться везде, где появляется неприятный шум от скрежета и вибрации,

особенно в области прокладывания пучков проводов за панелью приборов или вокруг вентиляционного кожуха.

Особенности:

- Хороший шумо- поглотитель особенно шумы в диапазоне  1 - 5 Kгц

- Высокая устойчивость к истиранию

- Легко наносить,  нет защитного лайнера

Никаких неудобств из-за ворса или пыли при работе.

| Размеры: | складской |
| --- | --- |
|  | Длина: 15 m ширины: 12, 15, 19 mm | Внешний диаметр < 134 mm Внутренний диаметр кора: 40 mm |

Прочие размеры доступны. Информация по минимальным

Лотам для поставки даётся по запросу.

# Технические данные:

(средние величины)

| Основа | Клей | Адгезия1) | Толщина1) | Удлинение на разрыв 1) | Усилие на разрыв 1) | Термостойкость2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полиэстер-велюр | acrylic | ( 2,5 N/25mm | 1,0 mm | > 40 % | ( 200N/25mm | 130 °C, 3000 h |

| Date of last Version: | Date of Alteration | Subject of Alteration | Kst / PM | Kst. / F & E |
| --- | --- | --- | --- | --- |